| Нитки из полиэфира штапельного Coats astra является ниткой c высокими параметрами прочности, состоящей из штапельных полиэфирных волокон. Благодаря отличным пошивочным свойствам нитки Astra применяется на современных швейных машинах. Тщательно контролируемые производственные процессы гарантируют стабильность крашения и неизменное качество. |  |
| --- | --- |

| Ассортимент | Tex | Толщина dtex | Прочность на разрыв cN | Растяжи- мость % | Вид намотки m | Рекомен- дуемые иглы Singer/nm | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COATS astra 120 | 27 | 132x2 | 1000 | 14-16 | 1000 5000 10000 | 10-12/70-80 | белье, легкая одежда детская, женская и мужская, белье постельное |
| COATS astra 80 | 40 | 194x2 | 1300 | 13-19 | 1000 5000 | 12-16/80-100 | одежда детская, женская и мужская, одежда спортивная и рабочая |
| COATS astra 50 | 60 | 275x2 | 2200 | 15-21 | 5000 | 14-18/90-110 | одежда верхняя, джинсы, спальные мешки, изделия из тонкой кожи, чехлы |
| COATS astra 30 | 80 | 275x3 | 3400 | 16-22 | 5000 | 18-21/110-130 | декоративные строчки, одежда верхняя из тканей, джинсы, палатки, мебель мягкая |

| Основные виды применения: |
| --- |
| одежда из тканей и трикотажа рубашки и блузки белье | хозяйственные текстильные изделия одежда рабочая джинсы |

Выгоды применения:

- Coats astra является полиэфирной нитью из штапельного волокна, обработана специальным составом для обеспечения отличных пошивочных характеристик, устойчива к воздействию солнечного света и химагрессивных факторов

- Сырьевые компоненты высшего качества и тщательно контролируемые процессы производства данных ниток обеспечивают  великолепный пошив изделий

- Coats astra - это широкий выбор цветовых оттенков и универсальное применение при невысокой цене.

- Сертификат Oeko-Tex Standard 100 Class 1 - сертификат высшего класса гарантирует безопасное применение ниток для изготовления швейных изделий для детей и младенцев.

Термические свойства:

- Температура плавления 250 - 260°C

- Усадка <1% в температуре 150°C

Химические свойства:

| Кислоты: | устойчивы к воздействию большинства кислот |
| --- | --- |
| Щелочи: | в большой степени устойчивы к воздействию слабых щелочей, неустойчивы к воздействию щелочей высокой концентрации, особенно при высоких температурах |
| Растворители органические: | вообще устойчивы, за исключением некоторых фенольных соединений |
| Беление: | устойчивы |
| Микроорганизмы и плесени: | устойчивы |
| Химическая и мокрая стирка: | устойчивы |
| Влажность: | 0.4% |

Coats Astra - нормативы устойчивости:

| Устойчивость к стирке: | (согл. ISO 105 CO3) | Минимум 4 |
| --- | --- | --- |
| Водоустойчивость: | (согл. ISO 105 E01) | Минимум 4 |
| Устойчивость к истиранию: | (согл. ISO 105 X12) | Минимум 4 |
| Устойчивость к гипохлоритам: | (согл. ISO 105 NO1) | Минимум 4 |
| Устойчивость к химической стирке: | (согл. ISO 105 D01) | Минимум 4 |
| Устойчивость к воздействию пота: | (согл. ISO 105 EO4) | Минимум 4 |
| Светостойкость: | (согл. ISO 105 B02) | Минимум 4 |

(указанные показатели устойчивости отражают минимальный уровень качественных характеристик, и, фактически, большая часть оттенков даже превосходит данные значения)