| Непрерывная полиэфирная нить Coats gral является полиэфирной нитью, изготовленной из непрерывных волокон, с повышенной прочностью на разрыв. Благодаря широкому диапазону толщин ниток данного вида, а также хорошо подобранным техническим параметрам, нитки эти пользуются спросом и у производителей кожгалантерейных изделий, и у производителей легких изделий из тонких тканей. |  |
| --- | --- |

| Ассортимент | Tex | Толщина dtex | Прочность на разрыв cN | Растяжи- мость % | Вид намотки m | Рекомен- дуемые иглы nr | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COATS gral 220 | 10 | 50x2 | 650 | 18-20 | 6000 | 60 | подшивка тканей |
| COATS gral 180 | 15 | 74x2 | 930 | 16-21 | 10x5000 10.000 | 70-75 | Для обработки тканей на оверлоке, подшивка тканей, стежка матрацев |
| COATS gral 120 | 22 | 74x3 | 1430 | 16-21 | 10.000 | 75-80 |  |
| COATS gral 80 | 33 | 113x3 | 2130 | 16-21 | 5000 | 80-90 | стежка матрацев, одеяла, спальные мешки, подшивка тканей с нанесенным покрытием, обувь текстильная, мебель мягкая мебель, кожизделия, сумки, рюкзаки, чемоданы, обувь, палатки, чехлы |
| COATS gral 60 | 40 | 150x3 | 2800 | 15-20 | 4000 | 90-100 |  |
| COATS gral 40 | 75 | 226x3 | 4400 | 15-21 | 3000 | 100-120 |  |
| COATS gral 30 | 80 | 275x3 | 5200 | 15-21 | 2000 | 110-130 | рюкзаки, тенты, средние и тяжелые изделия из кожи, технические ткани, ткани обивочные для мебели и автомашин |
| COATS gral 20 | 136 | 455x3 | 8770 | 18-25 | 2000 | 130-140 |  |
| COATS gral 15 | 200 | 660x3 | 12450 | 22-29 | 1000 | 140-160 | декоративные строчки в кожизделиях, ремни безопасности, швы высокой прочности |
| COATS gral 10 | 280 | 940x3 | 17600 | 23-30 | 1000 | 160-200 |  |
| COATS gral 8 | 330 | 1100x3 | 20500 | 19-25 | 1000 | 160-200 |  |

| Основные виды применения: |
| --- |
| изделия кожаные и брезентовые обувь кожаная и текстильная обивка для мебели и автомашин швы высокой прочности | матрацы, спальные мешки со стежкой ткани с нанесенным покрытием подшивка тканей |

Выгоды применения:

- Coats gral является нитью из непрерывных полиэфирных высококачественных волокон, которая характеризуется высокой прочностью на разрыв и истирание.

- Сырьевые компоненты высшего качества обеспечивают великолепный пошив изделий даже в самых требовательных условиях.

- Швы полученные благодаря применению ниток Coats gral, при соответствующем подборе  толщин прошиваемого материала, гарантируют красивый вид и прочность.

- Сертификат Oeko-Tex Standard 100 Class 1 - сертификат высшего класса гарантирует безопасное применение ниток для изготовления швейных изделий для детей и младенцев.

- Для применения в специальных целях рекомендуем нитки Coats gral с водоустойчивой обработкой.

- Цветовая гамма, разработанная на основании многолетних исследований рынка, создает возможность применения стандартных решений даже самыми взыскательными производителями.

Физико-химические свойства ниток из полиэфира непрерывного:

Термические свойства:

- Температура плавления 250 - 260°C

- Усадка <1% в температуре 150°C

Химические свойства:

| Кислоты: | устойчивы к воздействию большинства кислот |
| --- | --- |
| Щелочи: | в большой степени устойчивы к воздействию слабых щелочей, неустойчивы к воздействию щелочей высокой концентрации, особенно при высоких температурах |
| Растворители органические: | вообще устойчивы, за исключением некоторых фенольных соединений |
| Отбеливание: | устойчивы |
| Микроорганизмы и плесени: | устойчивы |
| Химическая и мокрая стирка: | устойчивы |
| Влажность: | 0.4% |

Coats gral - нормативы устойчивости:

| Устойчивость к стирке: | (согл. ISO 105 CO3) | Минимум 4 |
| --- | --- | --- |
| Водоустойчивость: | (согл. ISO 105 E01) | Минимум 4 |
| Устойчивость к истиранию: | (согл. ISO 105 X12) | Минимум 4 |
| Устойчивость к гипохлоритам: | (согл. ISO 105 NO1) | Минимум 4 |
| Устойчивость к химической стирке: | (согл. ISO 105 D01) | Минимум 4 |
| Устойчивость к поту: | (согл. ISO 105 EO4) | Минимум 4 |
| Светостойкость: | (согл. ISO 105 B02) | Минимум 4 |