| COATS gramax Нитки из полиэфира текстурированного Coats gramax является ниткой c высокими техническими параметрами, изготовленной из полиэфирной текстурированной пряжи. Эти нитки отличаются высокой эластичностью. Тщательно контролируемые производственные процессы гарантируют стабильность окрашивания и неизменное качество. Применяются в швейных машинах для подрубочного шва и в оверлоках , образует в результате деликатные, гладкие швы. |  |
| --- | --- |

| Ассортимент | Tex | Тонкость dtex | Прочность на срыв cN | Растяжи- мость % | Вид намотки m | Рекомен- дуемые иглы nr | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COATS gramax 100 | 35 | 167x2 | 1350 | 32-34 | 10000 | 90-100 | обметка швов в одежде, спортивных костюмах, трикотаже |
| COATS gramax 200 | 18 | 167x1 | 650 | 28-30 | 10000 | 70-80 |  |

| Основные виды применения: |
| --- |
| одежда из трикотажа, одежда спортивная белье и купальники обметка швов и для оверлока. |  |

Преимущества:

- Высокая эластичность и пушистость шва – главные преимущества данного продукта, без которого нельзя обойтись на современном швейном производстве.

- Сырьевые компоненты высшего качества и тщательно контролируемые процессы производства данной нитки обеспечивают  великолепный пошив изделий.

- Coats gramax - это широкая цветовая гамма.

- Сертификат Oeko-Tex Standard 100 Class 1 - сертификат высшего класса гарантирует безопасное применение ниток для изготовления швейных изделий для детей и младенцев.

Термические свойства:

- Температура плавления 250 - 260°C

- Усадка <1% в температуре 150°C

Химические свойства:

| Кислоты: | устойчивы к воздействию большинства кислот |
| --- | --- |
| Щелочи: | в большой степени устойчивы к воздействию слабых щелочей, неустойчивы к воздействию щелочей в высшей степени концентрации, особенно при высоких температурах |
| Растворители органические: | вообще устойчивы, за исключением некоторых фенольных соединений |
| Беление: | устойчивы |
| Микроорганизмы и плесени: | устойчивы |
| Химическая и мокрая стирка: | устойчивы |
| Влажность: | 0.4% |

Coats Gramax - нормативы устойчивости:

| Устойчивость к стирке: | (согл. ISO 105 CO3) | Минимум 4 |
| --- | --- | --- |
| Водоустойчивость: | (согл. ISO 105 E01) | Минимум 4 |
| Прочность на истирание: | (согл. ISO 105 X12) | Минимум 4 |
| Прочность к гипохлоритам: | (согл. ISO 105 NO1) | Минимум 4 |
| Прочность к химической стирке: | (согл. ISO 105 D01) | Минимум 4 |
| Прочность к поту: | (согл. ISO 105 EO4) | Минимум 4 |
| Светостойкость: | (согл. ISO 105 B02) | Минимум 4 |