| Нитки армированные Coats epic состоит из полиэфирного стержня и оболочки из полиэфирных штапельных волокон. Такое строение дает оптимальные параметры по прочности, которые обеспечивают возможность применения данных ниток на современных швейных автоматах. Coats epic является идеальной ниткой для пошива изделий высшего качества, то есть там, где существенными являются: деликатный стежок, высокая прочность стежка и необходимость избежать стягивания шва. |  |
| --- | --- |

| Ассортимент | Tex | Тонкость dtex | Прочность на срыв cN | Растяжи- мость % | Вид намотки m | Рекомен- дуемые иглы Singer/metric | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COATS epic 180 | 18 | 90x2 | 790 | 15-16 | 1000 5000 | 9-10/65-70 | занавески, белье, одежда из тонких тканей и трикотажа, также при использовании эластомерной пряжи |
| COATS epic 150 | 21 | 105x2 | 980 | 15-16 | 1000 5000 | 9-10/65-70 |  |
| COATS epic 140 | 24 | 116x2 | 950 | 14-19 | 1000 5000 | 10-12/65-80 |  |
| COATS epic 120 | 27 | 125x2 | 1100 | 14-19 | 1000 5000 | 11-14/70-90 |  |
| COATS epic 100 | 30 | 160x2 | 1450 | 17-19 | 1000 5000 | 12-16/80-100 | одежда женская, мужская, спортивная, обметка петель, пришивание пуговиц одежда рабочая и спортивная |
| COATS epic 80 | 40 | 208x2 | 1900 | 15-21 | 1000 5000 | 14-18/90-110 |  |
| COATS epic 60 | 60 | 275x2 | 2700 | 15-21 | 5000 | 14-18/90-110 | одежда рабочая и спортивная |
| COATS epic 40 | 80 | 375x2 | 3800 | 17-24 | 5000 | 18-21/110-130 | джинсы, кожаные изделия, мебель мягкая, палатки, кожгалантерея |
| COATS epic 30 | 105 | 375x3 | 5800 | 17-24 | 5000 | 19-22/120-140 |  |

| Основные виды применения: |
| --- |
| одежда женская и мужская рубашки и блузки жакеты и брюки белье и купальники | одежда рабочая джинсы кожаные изделия мебель мягкая |

Выгоды применения:

- Coats epic является армированной нитью новейшего поколения, которая отличается высокой прочностью на разрыв и самым широким спектром  применения и высокой продуктивностью. Coats epic является идеальным изделием для пошива так одежды из тонких тканей, как и одежды рабочей и джинсов.

- Сырьевые компоненты высшего качества обеспечивают отличные пошивочные характеристики.

- Высокая прочность полиэфирного сердечника позволяет применять тонкие нитки, благодаря чему шов имеет красивый вид и снижается риск появления эффекта стягивания шва, без ущерба  прочности шва.

- Высокая прочность на истирание делает нитки Coats epic идеальными для применения в производстве рабочей одежды и пошиве джинсов.

- Сертификат Oeko-Tex Standard 100 Class 1 - сертификат высшего класса гарантирует безопасное применение ниток для изготовления швейных изделий для детей и младенцев.

- Широкая цветовая гамма полностью совпадает с цветовой гаммой  замков-молний OPTI, что позволяет использовать унифицированную цветовую карту при выборе цвета.

Физико-химические свойства ниток армированных полиэфирных:

Термические свойства:

- Температура плавления 250 - 260°C

- Усадка <1% в температуре 150°C

Химические свойства:

| Кислоты: | устойчивы на воздействие большинства кислот |
| --- | --- |
| Щелочи: | в большой степени устойчивы на слабые щелочи, неустойчивы на щелочи в высшей степени концентрации, особенно при высоких температурах |
| Растворители органические: | вообще устойчивы, за исключением некоторых фенольных соединений |
| Беление: | устойчивы |
| Микроорганизмы и плесени: | устойчивы |
| Химическая и мокрая стирка: | устойчивы |
| Влажность: | 0.4% |

Coats epic - нормативы устойчивости:

| Устойчивость к стирке: | (согл. ISO 105 CO3) | Минимум 4 |
| --- | --- | --- |
| Водоустойчивость: | (согл. ISO 105 E01) | Минимум 4 |
| Устойчивость к истиранию: | (согл. ISO 105 X12) | Минимум 4 |
| Устойчивость к гипохлоритам: | (согл. ISO 105 NO1) | Минимум 4 |
| Устойчивость к химической стирке: | (согл. ISO 105 D01) | Минимум 4 |
| Устойчивость к поту: | (согл. ISO 105 EO4) | Минимум 4 |
| Светостойкость: | (согл. ISO 105 B02) | Минимум 4 |